二、一次性使用隔离衣

1、【型号/规格】型号∶A型∶连体式;规格∶A型∶160、165、170、175、180、185;（175-185占80%）

2、【结构组成】：采用非织造布材料制成，由衣领、衣身、衣袖、腰带（若有）或上衣、裤子组成。 袖口、脚踝口为弹性收口，连体式隔离衣、分体式隔离衣腰部采用弹性收口。

3、 隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度应不少于5针。

4 腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达3米以上；应能承受 5N 的拉力。

5、透气率：不小于0.2m/s（定压值100Pa）；

6、 符合GB/T38462-2020中III级性能指标要求；（SMMS材质适用）

7、 产品采用环氧乙烷灭菌，无菌提供；环氧乙烷残留不大于10μg/g;（灭菌级产品适用）

8、*断裂强力：关键部位材料的断裂强力纵向应不小于20N，横向应不小于14N

9、断裂伸长率：键部位材料的断裂伸长率纵向横向应均不小于10%。

10、*表面抗湿性：外侧面沾水等级应不低于3级的要求

11、产品有效期3年。

12、提供产品检验合格证；

13、*取得中华人民共和国医疗器械注册证。